ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора  Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.3 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

для направления

20.03.01 «Техносферная безопасность»

по профилю

«Безопасность технологических процессов и производств»

Санкт-Петербург

2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Наземные транспортно-технологические комплексы»

Протокол №5 от 02 февраля 2023 г.

| Заведующий кафедрой «Наземные транспортно-технологические комплексы» |  | А.А. Воробьев |
| --- | --- | --- |
| 02 февраля 2023 г. |  |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ОПОП ВО 06 марта 2023 г. |  | Т.С. Титова |

- Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы, приведены в п. 2  рабочей программы.

2.  Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих индикаторы достижения компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Перечень материалов, необходимых для оценки индикатора достижения компетенций, приведен в таблице 2.1.

Т а б л и ц а  2.1

| Индикатор достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-1: Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда |  |  |
| ПК-1.1.4 Знает основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя | Обучающийся знает: - применяемое сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя | Вопросы к зачёту № 1-53 Тестовые задания №1-110 Лабораторные работы №1-8 Практические задания №1-8 |
| ПК-6: Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах |  |  |
| ПК-6.1.3 Знает основные технологические процессы и режимы производства, оборудование, применяемое в организации, принципы его работы и правила эксплуатации | Обучающийся знает: - основные технологические процессы; - режимы производства; - оборудование и принципы его работы; - применяемое в процессе производства сырье и материалы | Вопросы к зачёту № 1-53 Тестовые задания №1-110 Лабораторные работы №1-8 Практические задания №1-8 |

Материалы для текущего контроля

Для проведения текущего контроля по дисциплине обучающийся должен выполнить следующие задания:

- лабораторные работы №1-8;

- практические задания №1-8.

Задания к лабораторным работам и практическим занятиям приведены в СДО, в разделе, соответствующем теме занятия. Выполненные работы по текущему контролю (лабораторные работы, практические задания) необходимо выкладывать в СДО, раздел «Текущий контроль успеваемости».

Перечень и содержание лабораторных работ

Лабораторная работа №1 – Макроскопический анализ металлов и сплавов

- Изучение процесса изготовления макрошлифов.

- Исследование макрошлифов после травления их реактивом Гейна.

- Макроисследование сернистых включений.

- Изучение макроструктуры стальных деталей и их характерных признаков.

Лабораторная работа №2 – Исследование твёрдости углеродистых сталей

1.	Измерение твёрдости образцов из углеродистой стали по Бринеллю.

2.	Измерение твёрдости по Роквеллу.

3.	Теоретическое определение твёрдости стали в состоянии поставки.

4.	Сравнение между собой разных способов определения твёрдости.

Лабораторная работа №3– Исследование микроструктуры металлов и сплавов

- Изучение процесса изготовления микрошлифов.

- Исследование микроструктуры технически чистых металлов.

- Исследование микроструктуры сплавов I типа.

- Исследование микроструктуры сплавов II типа.

Лабораторная работа №4 – Исследование метастабильных структур сталей

- Исследование структуры и свойств доэвтектоидной стали после закалки.

- Исследование структуры и свойств доэвтектоидной стали после отпуска.

- Исследование структуры и свойств заэвтектоидной стали после закалки.

- Исследование структуры и свойств заэвтектоидной стали после отпуска.

Лабораторная работа №5 – Определение критических точек и состава стали

1. Изучение метода пробных закалок.

2. Определение твердости стали в зависимости от температуры нагрева под закалку.

3. Определение нормальной температуры нагрева стали под закалку.

Лабораторная работа №6 – Структура и свойства алюминия и его сплавов

1. Исследование деформируемых алюминиевых сплавов.

2. Исследование литейных алюминиевых сплавов.

Лабораторная работа №7 – Влияние на механические свойства алюминиевых сплавов обработки на возврат

1. Определение времени выдержки образцов при температуре обработки на возврат.

2. Проведение термообработки образцов из алюминиевых сплавов.

3. Определение зависимости твердости образцов от времени выдержки.

Лабораторная работа №8 – Определение названия полимера или пластмассы

1. Изучение внешней характеристики образцов.

2. Исследование обрабатываемости поверхности.

3. Исследование горючих свойств.

4. Определение удельного веса.

Тематика практических занятий

Практическое занятие №1 – Определение типа металлического материала в состоянии поставки

1. Определение твёрдости образцов.

2. Определение магнитных свойств.

3. Определение цвета свежего среза и цвета черты на фарфоре.

4. Определение удельного веса образцов.

5. Изучение характера искрения образцов.

Практическое занятие №2 – Диаграмма состояния железо-углерод (цементит)

- Изучение превращений, происходящих в стали при нагреве и охлаждении.

- Изучение превращений, происходящих в чугуне при нагреве и охлаждении.

- Определение веса фазовых и структурных составляющих в стали при комнатной температуре.

- Определение механических свойств стали.

- Определение веса фаз и структур в чугуне при двух температурах.

Практическое занятие №3 – Стабильные и некоторые особые структуры стали

- Изучение структуры технически чистого железа и отожжённой стали.

- Изучение особых стабильных структур стали.

- Определение твёрдости и прочности детали.

Практическое занятие №4 – Исследование структуры и свойств чугунов

- Изучение структуры и свойств белых чугунов.

- Исследование структуры и свойств серых чугунов.

- Исследование структуры и свойств ковких чугунов.

- Изучение структуры и свойств высокопрочных чугунов.

Практическое занятие №5 – Поверхностное упрочнение стали

1. Изучение механического способа упрочнения поверхности.

2. Изучение термического способа упрочнения поверхности.

3. Исследование влияния химико-термической обработки на свойства стали.

4. Изучение электролитических способов поверхностного упрочнения.

Практическое занятие №6 – Конструкционные легированные стали

1. Изучение сталей перлитного класса.

2. Изучение сталей аустенитного класса.

3. Изучение сталей ферритного класса.

Практическое занятие №7 – Инструментальные стали и твёрдые сплавы

1. Исследование структуры и свойств углеродистой инструментальной стали.

2. Исследование структуры и свойств низколегированной инструментальной стали.

3. Исследование структуры и свойств быстрорежущих сталей.

4. Исследование структуры и свойств твёрдых сплавов.

Практическое занятие №8 – Структура и свойства сплавов цветных металлов»

1. Исследование меди и сплавов на её основе.

2. Изучение цинковых сплавов.

3. Изучение баббитов.

4. Исследование титана и сплавов на его основе.

Материалы для промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету

- Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Дефекты кристаллического строения. Классификация. Влияние плотности несовершенств кристаллов на механические свойства (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Кривые охлаждения. Первичная и вторичная кристаллизация сплавов (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Диаграммы состояний сплавов I и II типов (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Ликвация сплавов. Виды. Меры борьбы с ней (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Диаграммы состояний сплавов III и IV типов (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Правило отрезков, его применение для расчета фазового и структурного составов сплава (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Кривая охлаждения чистого железа. Диаграмма Fe-Fe3C. Основные данные о фазах и структурных составляющих (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Классификация и маркировка углеродистых сталей. Их применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Белые и ковкие чугуны. Условия их получения. Применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Серые, модифицированные, высокопрочные чугуны. Условия получения. Применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Основные виды термической обработки. Положение их температурных интервалов на диаграмме Fe-Fe3C (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Отжиг стали, разновидности, применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Диаграмма изотермических превращений переохлажденного аустенита эвтектоидной стали (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Закалка её разновидности. Закаливаемость. Прокаливаемость (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Термообработка деталей после закалки: обработка холодом, отпуск (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Классификация и маркировка легированных сталей. Их применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Конструкционные легированные стали. Применение. Особенности термообработки легированных сталей (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Инструментальные стали. Их классификация. Применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Твердые сплавы. Классификация. Применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Поверхностная закалка, её особенности (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Механические и термомеханические способы упрочнения (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Цементация деталей и их последующая термообработка (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Азотирование и нитроцементация. Режимы. Назначение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Сплавы на основе алюминия. Классификация. Литейные алюминиевые сплавы (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочнение, обработка на возврат (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

- Медь и сплавы на её основе. Классификация. Применение (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

29. Обосновать режим диффузионного отжига мельхиора с содержанием 50% Ni (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

30. Рассчитать фазовый и структурный составы стали 50Г и её механические свойства после отжига (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

31. Рассчитать фазовый и структурный составы чугуна с 5% углерода при комнатной температуре (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

32. Рассчитать фазовый и структурный составы стали У12 и её механические свойства после отжига (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

33. Обосновать технологию получения ферритного, ферритно-перлитного и перлитного ковких чугунов (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

34. Дайте характеристику микроструктуры и механических свойств -латуни после холодной пластической деформации и отжига при 5000  и  6000 С (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

35. Рассчитать количество углерода в заэвтектоидной стали, если площадь занимаемая цементитом в структуре, составляет 5% (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

36. Обосновать режим термообработки заготовок из стали У12 перед закалкой для достижения тонкой структуры и предотвращения карбидной сетки (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

37. Каким способом можно исправить видманштеттову структуру в доэвтектоидных и заэвтектоидных сталях? (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3)

38. Выбрать и обосновать марку материала для изготовления блока цилиндров ДВС (25, КЧ30-6, СЧ20, ВЧ60) (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

39. Объяснить причины низкой твердости деталей из стали 45 после закалки в воде и как следует исправить дефект (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

40. Выбрать и обосновать материал для изготовления картера заднего моста автомобиля (силумин, стальная поковка, стальное литьё, серый чугун, ковкий чугун) (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

41. Выбрать материал для изготовления коленчатых валов автотракторной техники (сталь 45, Ст4сп3, СЧ25, ВЧ60-2, КЧ35-10, 18ХГМ) (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

42. Рекомендовать режим термообработки метчиков из стали У10А (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

43. Рекомендовать режим термообработки пуансонов из стали У12А для холодной штамповки (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

44. Рекомендовать режим улучшения заготовки из стали 45 перед механической обработкой (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

45. Для изготовления каких деталей используют стали марок 65Г, 50ХФА, 60С2А? Рекомендовать режим их термообработки (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

46. Рекомендовать режим упрочняющей термообработки стали 12ХН3А на HRC 60-62 для поршневых пальцев 30 мм двигателей внутреннего сгорания (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

47. Рекомендовать режим цементации деталей обыкновенного качества из стали Ст3сп на глубину 1,2 мм (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

48. Рекомендовать режим цементации на глубину 1,6 мм детали из стали 2ХГНР и последующей термообработки (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

49. Рекомендовать режим азотирования и термообработки цилиндровых гильз из стали 38ХМЮА для дизелей (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

50. Рекомендовать марку стали (15, 45, 45ХН, 45ХС, 12Х18Н9Т, У12) для деталей 50 мм и твердостью по всему сечению НВ400 (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

51. Рекомендовать режим термообработки трансформаторной стали 1513 (Э43), обеспечивающий минимальные потери на перемагничивание (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

52. Рекомендовать режим термоупрочнения деталей из дюралюминия Д16 (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

53. Рекомендовать режим термообработки на возврат заклепок из дюралюминия Д16 перед клепкой (ПК-1.1.4, ПК-6.1.3).

3. Описание показателей и критериев оценивания индикаторов достижения компетенций, описание шкал оценивания

Показатель оценивания – описание оцениваемых основных параметров процесса или результата деятельности.

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится оценка по показателю.

Шкала оценивания – порядок преобразования оцениваемых параметров процесса или результата деятельности в баллы.

Показатели, критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля приведены в таблице 3.1.

Т а б л и ц а  3.1

| № п/п | Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции | Показатель оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторные работы | Правильность выполнения работы | Ответ правильный | 4 |
|  |  |  | Ответ частично правильный (в зависимости от количества ошибок) | 1-3 |
|  |  |  | Ответ неправильный | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | минус 1 балл из оценки правильности |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | минус 2 балла из оценки правильности |
| 2 | Практические задания | Правильность выполнения задания | Ответ правильный: - задание №1, 3-8 - задание №2 | 4 10 |
|  |  |  | Ответ частично правильный (в зависимости от количества ошибок): - задание №1, 3-8 - задание №2 | 1-3 1-9 |
|  |  |  | Ответ неправильный | 0 |
|  |  | Срок выполнения задания | Задание выполнено с опозданием на 1 неделю: - задание №1, 3-8 - задание №2 | минус 1 балл из оценки правильности минус 3 балла из оценки правильности |
|  |  |  | Задание выполнено с опозданием на 2 недели и более - задание №1, 3-8 - задание №2 | минус 2 балла из оценки правильности минус 6 баллов из оценки правильности |
| ИТОГО максимальное количество баллов |  |  |  | 70 |

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов достижения компетенций

Процедура оценивания индикаторов достижения компетенций представлена в таблице 4.1.

Формирование рейтинговой оценки по дисциплине

Т а б л и ц а 4.1

| Вид контроля | Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции | Максимальное количество баллов в процессе оценивания | Процедура оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий контроль успеваемости | Лабораторные работы, практические задания | 70 | Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 3.1 Допуск к зачету  50 баллов |
| 2. Промежуточная аттестация | Перечень вопросов к зачету | 30 | - получены полные ответы на вопросы – 25…30 баллов; - получены достаточно полные ответы на вопросы – 20…24 балла; - получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11…19 баллов; - не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0…10 баллов. |
| ИТОГО |  | 100 |  |
| 3. Итоговая оценка | «зачтено» - 60-100 баллов «не зачтено» - менее 59 баллов (вкл.) |  |  |

Процедура проведения зачета осуществляется в форме устного ответа на два вопроса к зачёту.

| Разработчик ОМ, профессор |  | Д.П. Кононов |
| --- | --- | --- |
| 02 февраля 2023 г. |  |  |